水泥、水泥熟料产品质量济源市监督抽查

实施细则

（2025年版）

本细则适用济源市市场监督管理局组织的水泥、水泥熟料产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

**1 抽样方法及数量**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

通用硅酸盐水泥：每批次抽取的样品数量不得少于20kg，将样品均分为两份，每份至少10kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

硅酸盐水泥熟料：每批次抽取的样品数量不得少于20kg，将样品均分为两份，每份至少10kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

**2 检验依据**

**表1 通用硅酸盐水泥**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不溶物 | GB/T 176—2017 |
| 2 | 烧失量 |
| 3 | 三氧化硫 |
| 4 | 氧化镁 |
| 5 | 氯离子 |
| 6 | 凝结时间 | GB/T 1346—2024 |
| 7 | 安定性 | GB/T 1346—2024GB/T 750—1992 |
| 8 | 强度 | GB 175—2023GB/T 17671—2021GB/T 2419—2005 |
| 9 | 细度 | GB 175—2023GB/T 8074—2008GB/T 1345—2005 |
| 10 | 放射性核素限量 | GB 6566—2010 |

**表2硅酸盐水泥熟料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | SO3 | GB/T176-2017 |
| 2 | MgO |
| 3 | 烧失量 |
| 4 | 不溶物 |
| 5 | 凝结时间 | GB/T1346-2024 |
| 6 | 安定性 | GB/T1346-2024GB/T750-1992 |
| 7 | 抗压强度 | GB/T17671-2021 |
| 8 | 放射性 | GB 6566—2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

3.1依据标准

GB 175—2023 通用硅酸盐水泥

GB/T21372-2008 硅酸盐水泥熟料

GB 6566—2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。