新型墙体材料产品质量济源市监督抽查实施细则

（2025年版）

本细则适用济源市市场监督管理局组织的新型墙体材料产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

# 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样 数量（块） | 检验样品数量（块） | 备用样品 数量（块） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 30 | 20 | 10 |
| 2 | 蒸压粉煤灰砖 | 50 | 30 | 20 |
| 3 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 50 | 30 | 20 |
| 4 | 烧结普通砖 | 50 | 30 | 20 |

# 2 检验依据

表2 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T11968-2020 | GB/T11968-2020 |
| 2 | 干密度 | GB/T11968-2020 | GB/T11968-2020 |
| 3 | 抗冻性 | GB/T11968-2020 | GB/T11968-2020 |
| 4 | 放射性 | GB6566-2010 | GB6566-2010 |

表3 蒸压粉煤灰砖

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | JC/T239-2014 | JC/T239-2014 |
| 2 | 抗冻性 | JC/T239-2014 | GB/T4111-2013 |
| 5 | 吸水率 | JC/T239-2014 | GB/T4111-2013 |
| 6 | 放射性 | JC/T239-2014 | GB6566-2010 |

表4 烧结多孔砖和多孔砌块

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T13544-2011 | GB/T2542-2012 |
| 2 | 强度等级 | GB/T13544-2011 | GB/T13544-2011 GB/T2542-2012 |
| 3 | 孔型孔结构及孔洞率 | GB/T13544-2011 | GB/T13544-2011 GB/T2542-2012 |
| 4 | 泛霜 | GB/T13544-2011 | GB/T2542-2012 |
| 5 | 石灰爆裂 | GB/T13544-2011 | GB/T2542-2012 |
| 6 | 抗风化性能 | GB/T13544-2011 | GB/T2542-2012 |
| 7 | 放射性 | GB/T13544-2011 | GB6566-2010 |

表5 烧结普通砖

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T5101-2017 | GB/T2542-2012 |
| 2 | 泛霜 | GB/T5101-2017 | GB/T2542-2012 |
| 3 | 石灰爆裂 | GB/T5101-2017 | GB/T2542-2012 |
| 4 | 抗风化性能 | GB/T5101-2017 | GB/T2542-2012 |
| 5 | 放射性 | GB/T5101-2017 | GB6566-2010 |

样品执行涉及上述GB/T11968-2020、JC/T239-2014、GB/T13544-2011、GB/T5101-2017技术参数和检验方法的企业标准。企业标准中如仅提供涉及上述标准技术参数，未涉及检验方法的，参照上述标准中对应检验方法。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3 判定规则

## 3.1依据标准

GB/T 11968-2020  蒸压加气混凝土砌块

JC/T 239-2014    蒸压粉煤灰砖

GB/T13544-2011   烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T5101-2017    烧结普通砖

GB 6566—2010    建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准及产品质量要求

## 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品检验的质量要求判定。

若被检产品的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品检验的质量要求判定。

若被检产品的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。